CONTENIDO

VALLA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (und)	4

CAMPAMENTO (m2)	4

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (m2)	5

CERRAMIENTO EN LONA VERDE INCLUYE PARALES EN MADERA Y ALTURA A 2 m (ml)	6

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, incluye cargue, retiro, disposición de escombro.	6

EXCAVACIÓN, RELLENOS (m3)	7

BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI e = 7 cm (m2)	8

ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración) (Kg)	8

CIMENTACION	8

ZAPATA CONCRETO 3.000 psi CON FORMALETA MEZCLADO A MAQUINA (Sin refuerzo) (m3)	9

VIGA CIMENTACION CONCRETO 3.000 psi - CON TESTERO (Sin refuerzo) (m3)	9

PLACA EN CONCRETO 3.000 PSI (m2)	10

MALLA ELECTROSOLDADA (kg)	10

ESTRUCTURAS EN CONCRETO	11

COLUMNA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi. (m3)	11

VIGA - VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (m3)	11

VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi (m3)	12

ESCALERAS INTERNAS EN CONCRETO TERMINADO CONCRETO PULIDO	12

MAMPOSTERIA	13

MURO EN MAMPOSTERIA	13

PAÑETE LISO MUROS   1:3 INTERIOR (m2)	14

PISOS	15

ALISTADO PISOS (m2)	15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	16

CUBIERTA	18

COMPONENTE ELECTRICO	21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO	21

CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN EN TUBERIA INCLUYE TENDIDO DE TUBERÍA, SALIDA TOMACORRIENTE.	21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	22

CERAMICA PISO TIPO CORONA O SIMILAR TRAFICO PESADO (INCLUYE BOQUILLA Y PEGACOR PARA PEGA) (m2)	23

ESTUCO Y PINTURA Color según diseño. (m2)	24

ESTUCO	24

PINTURA	25

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC COLOR BLANCO, INCLUYE ELEMENTO DE SOPORTE	26

CARPINTERIA Y CERRAJERIA	27

VENTANERIA DE ALUMINIO VIDRIO DE 5 MM (M2)	28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA METALICA	29

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN PLANIMETRIA EN TUBERIA ORNAMENTAL SATINADA AISI 304 DE 2" Y 1 1/4" PARA ESCALERAS (INCLUYE CHAZOS Y TORNILLOS SUMINSITRADOS POR EL FABRICANTE) ALTURA 1.10 M	31

RED CONTRAINCENDIO	32

PROCESO CONSTRUCTIVO

Mediante el presente documento se da a conocer el proceso el cual tendrán las actividades a realizar en las obras preliminares y durante la ejecución del proyecto cuyo objeto CONSTRUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. FRANCISCO ROSARIO VELA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS.

Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para la ejecución física del proyecto, como son:

# VALLA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (und)

Se deberá cumplir con la norma sobre el contenido que debe incluirse en la valla, verificar datos de la licencia de construcción o permisos que requieran, localizar el sitio adecuado con buena visibilidad.

Fabricación de la valla, estructura y contenido, instalar en sitio y forma previamente determinada y aprobada por la interventoría, efectuar el mantenimiento necesario durante el periodo de la obra, desmontar una vez entregada la infraestructura a los entes territoriales pertinentes.

# CAMPAMENTO (m2)

El contratista en acuerdo con la interventoría deberá localizar y replantear para ubicar el sitio para construir el campamento, teniendo en cuenta la cercanía con las acometidas provisionales de los servicios, estudiar la localización de instalaciones y distribución de espacios, prever áreas de futura excavación y construcción.

Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida, previa nivelación con rellenos de subbase granular, adelantar el proceso constructivo incluyendo sus respectivas instalaciones hidro sanitarias, eléctricas.

# LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (m2)

Determinar un sistema de referencia planimétrica y altimétrica mediante levantamiento arquitectónico o topográfico según sea el caso, verificar linderos y/o zona de intervención, cabida del lote y aislamientos.

Identificar ejes extremos e internos de la edificación, localizar ejes estructurales y demarcar e identificar convenientemente cada eje, establecer el nivel arquitectónico para cada zona a intervenir, determinar con nivel de precisión las obras de alcantarillado, acueducto, energía.

Planear y presentar a consideración de la Interventoría zonas de acopio de materiales al aire libre en caso de ser necesario.

Señalizar y adecuar el área a intervenir, aprobada por la Interventoría de obra de manera que se garanticen las condiciones de seguridad industrial.

# CERRAMIENTO EN LONA VERDE INCLUYE PARALES EN MADERA Y ALTURA A 2 m (ml)

El cerramiento se construirá de acuerdo a la localización y replanteo garantizando los espacios necesarios para la circulación de personal, maquinaria y equipos en el momento de demoler las diferentes estructuras.

El cerramiento tendrá una altura de 2 m y estará cubierto en toda su altura con lona tipo polisombra. La polisombra no podrá presentar ningún tipo de fisura y/o abertura fuera de las autorizadas.

# DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, incluye cargue, retiro, disposición de escombro.

Este trabajo consiste en la demolición total de estructuras existentes en las zonas que indiquen los documentos topográficos del proyecto, y el retiro y disposición final de los materiales provenientes de la demolición.

Esta actividad también contempla el cambio, restauración o protección de las instalaciones de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de cercas de alambre, de especies vegetales y otros obstáculos.

Se debera realizar primero las localización, excavaciones y construcción del tanque de almacenamiento, cuarto de maquinas y pozo eyector con el fin mejorar los procesos constructivos de las demas zonas, sin embargo los equipos se instalaran finalizando la construcción.

# EXCAVACIÓN, RELLENOS (m3)

Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos estructurales, realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre materiales de relleno.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el uso de entibados, utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación, cargar y retirar los sobrantes.

## BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI e = 7 cm (m2)

Mezcla de concreto pobre de limpieza E= 0,07 M y f'c = 2000 PSI, que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno.

Para ello se deberá verificar cotas de cimentación, aprobar el suelo por la interventoría de obra, limpiar el fondo de la excavación, cubrir el fondo de la excavación con concreto pobre de limpieza en un espesor no menor a 5 cm, nivelar la superficie y verificar las cotas inferiores de cimentación.

## ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración) (Kg)

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro, proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc, verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

# CIMENTACION

Se tendrán en cuenta las recomendaciones de excavaciones, rellenos, base de concretos y aceros mencionadas en el capítulo anterior, para ejecutar de manera adecuada

## ZAPATA CONCRETO 3.000 psi CON FORMALETA MEZCLADO A MAQUINA (Sin refuerzo) (m3)

Consultar planos arquitectónicos y estructurales, replantear ejes, verificar niveles y localizar zapatas, verificar los refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes, colocar refuerzos de acero con sus respectivos soportes y espaciadores, preparar formaletas y aplicar desmoldantes, levantar y acodalar formaletas, verificar plomos y dimensiones, vaciar y vibrar el concreto, desencofrar, curar el concreto y resanar.

## VIGA CIMENTACION CONCRETO 3.000 psi - CON TESTERO (Sin refuerzo) (m3)

Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas, preparar formaletas cepilladas para concreto a la vista y aplicar desmoldantes, levantar y acodalar formaletas, verificar plomos y dimensiones, colocar refuerzos de acero, verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes, realizar pases de instalaciones técnicas, instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos, vaciar y vibrar el concreto, desencofrar vigas, curar concreto, resanar y aplicar acabado exterior, verificando niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

## PLACA EN CONCRETO 3.000 PSI (m2)

Verificar nivel superior del concreto de limpieza, revisar refuerzo de acero, colocar soportes y espaciadores para el refuerzo, verificar refuerzos recubrimientos, verificar plomos, alineamientos y dimensiones. Vaciar concreto progresivamente, vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos, curar concreto y verificar niveles finales para aceptación.

## MALLA ELECTROSOLDADA (kg)

Se sugiere realizar el colado cubriendo los espacios de atrás hacia adelante, marcando primero los espacios más lejanos y al final las salidas o espacios de acceso. Cuando se han cubierto todas las porciones del área, se sugiere aplanar con una tabla gruesa y lisa que permita dar firmeza.

# ESTRUCTURAS EN CONCRETO

## COLUMNA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi. (m3)

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas, colocar refuerzos de acero, verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes, preparar formaletas cepilladas para concreto a la vista y aplicar desmoldantes, levantar y acodalar formaletas, verificar plomos y dimensiones, vaciar y vibrar el concreto, desencofrar columnas, curar concreto, resanar y aplicar acabado exterior, verificando niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

## VIGA - VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (m3)

Consultar planos arquitectónicos y estructurales, replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas, verificar los refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes, colocar refuerzos de acero con sus respectivos soportes y espaciadores, preparar formaletas y aplicar desmoldantes, levantar y acodalar formaletas, verificar plomos y dimensiones, vaciar y vibrar el concreto, desencofrar, curar el concreto y resanar.

## VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi (m3)

Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas, preparar formaletas cepilladas para concreto a la vista y aplicar desmoldantes, levantar y acodalar formaletas, verificar plomos y dimensiones, colocar refuerzos de acero, verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes, realizar pases de instalaciones técnicas, instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos, vaciar y vibrar el concreto, desencofrar vigas, curar concreto, resanar y aplicar acabado exterior, verificando niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

# ESCALERAS INTERNAS EN CONCRETO TERMINADO CONCRETO PULIDO

Cuando se construye una escalera se debe tener muy presente su ancho siendo este para una vivienda mínimo de 90 cm y una de las cosas más importantes a la hora de realizar su construcción es que la huella no debe ser menor a 280 mm y su contrahuella debe ser mayor a 100 mm, pero no superar los 180 mm, garantizando así su comodidad.

# MAMPOSTERIA

## MURO EN MAMPOSTERIA

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores, instalar boquilleras y guías, preparar morteros de pega, esparcir morteros en áreas de pega, sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla, la instalación del refuerzo se realizará estrictamente de acuerdo a los planos estructurales del proyecto, no se utilizará refuerzos o conectores oxidados.

Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales, verificar niveles, plomos y alineamientos, limpiar superficies de muros.

## PAÑETE LISO MUROS   1:3 INTERIOR (m2)

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en pintura de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectónicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser pintados.

Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas.

Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.

Retirar brozas y resaltos significativos.

Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.

Elaborar líneas maestras cada 3 ms. Máximos.

Definir los plomos finos.

Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:3 con arena de rio.

Arrojar con firmeza la mezcla al muro.

Instalar boquilleras y guías.

Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.

Retapar y alisar el pañete con llana de madera.

Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.

Moldear los filos.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Curar el pañete.

Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie.

# PISOS

## ALISTADO PISOS (m2)

Instalación de alistado de piso, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos constructivos y en los planos arquitectónicos y de detalle.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Preparar el mortero de pega.

Hilar juntas en ambas direcciones.

Extender previamente alistado de piso con mortero de pega y espesor mínimo 3 cm

Limpiar zona de trabajo

# SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

Es una de las actividades que tiene la mayor importancia en el sector de la construcción. Se realiza con piezas que han sido fabricadas por separado y luego se ensamblan en la obra con el uso de tornillos o soldaduras.

Este sistema de construcción se utiliza por sus grandes ventajas relación al costo de mano de obra, materiales y financiamiento. Por lo general, éstas estructuras metálicas son de acero, se caracterizan por tener nudos articulados y vigas continuas con diseños especiales.

La estructura metálica son construcciones prefabricadas en taller, está compuesta por los siguientes elementos:

Elementos horizontales: dinteles, cerchas, vigas carriles y correas de cubierta.

Elementos verticales: pilares principales, pilares secundarios, arriostrados de cubierta, arriostrados de fachada.

El proceso de montaje de estructuras metálicas se lleva a cabo en el sitio de la obra, donde es muy importante, los planos y la planificación de la obra con este tipo de estructura.  Este proceso debe realizarse con un orden adecuando y para que dé resultado de los previsto en la fabricación.

La participación de la mano de obra en este proceso es sumamente importante. Se realiza control de calidad en el montaje, para verificar que el procedimiento haya sido cuidadoso, porque se garantiza de esta manera la geometría de la estructura y las condiciones del diseño.

El proceso de montaje de estructuras metálicas está conformado por los siguientes pasos:

Embarque de Piezas a la Obra

En este punto, se debe tener especial cuidado en la salida de las piezas, el fabricante debe chequear que exista una correspondencia entre la remisión de las piezas embarcadas y las dimensiones reales de cada de ellas.

Recepción de las Piezas

La persona que recibe las piezas debe tener conocimiento en la maniobra de las mismas, para proteger la integridad física del personal y el equipo material que está manejando. Las piezas se deben almacenar en un espacio para descargarlas y almacenarlas en caso de que no se utilicen inmediatamente.

Preparación de las Piezas

Al momento del ensamblaje de las piezas, éstas deben realizarse con secuencia lógica y siguiendo las instrucciones plasmadas en el plano de la obra. Se debe prestar mucha atención en el marcado de las piezas que ha realizado el fabricante, para poder realizar las soldaduras.

Montaje

Se procederá a la revisión del lugar donde se montarán las piezas, realizando nivelaciones y alineaciones, luego siguiendo el orden de los planos para evitar duplicación innecesaria de trabajo de campo, planificando el arreglo, cantidad, tipo y localización de los empalmes.

Inspección

Es el proceso de supervisión del montaje y soldadura de las piezas, se tomarán en consideración los controles en el montaje y las pruebas en las soldaduras. También se pueden aplicar pruebas visuales y pruebas físicas con elementos eléctricos, acústicos, magnéticos, entre otros.

Pintura

Las piezas salen de la fábrica completamente pintadas. En esta fase, se retoca la pintura en las partes que se quemaron por la soldadura o golpes recibidos durante el traslado, carga, descarga y se aplica con brocha u otro elemento que facilite su aplicación.

Entrega de la Obra

Finalmente, la obra está lista y se firma un documento con el propietario como constancia de la fecha en que se terminó el trabajo y se deja por sentado el cumplimiento del contrato.

# CUBIERTA

Esta actividad se refiere al suministro y montaje de paneles metálicos modulares para cubiertas autoportante tipo GLAMET marca METECNO o similar, de acuerdo a las dimensiones establecidas, pendientes y detalles incluidos en los planos Arquitectónicos y Estructurales.

Verificar en los planos las dimensiones de las correas, siempre comenzar instalando la correa superior y posteriormente la inferior. Se debe instalar la guía y el nivel, la correa debe quedar separa del nivel o guía aproximadamente 1mm dejando la inclinación que se requiera según los planos.

Deberá apuntalar cada correa antes de soldar e instalar de forma definitiva, se deben soldar cada una de las intersecciones entre las correas.

Las tejas se almacenarán en estibas elevadas del terreno, evitando áreas húmedas. Se almacenarán horizontal ó verticalmente de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con apoyos en soportes de madera a distancias máximas correspondientes a la distancia entre perlines, de manera que no se tuerzan ni se alabeen antes de la instalación.

Por la extensión de la cubierta la instalación y complejidad de la cubierta, ésta será realizada por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante ó por este, que garantice una óptima colocación de la misma.

Antes de iniciar la instalación se verificará en cortes de fachada, los sitios donde se asumen voladizos, así como las distancias de traslapos sobre canales.

Se verificará en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre perlines de acuerdo a planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, realizando las correcciones que fueran necesarias.

Durante las operaciones de montaje de una cubierta y después de él, se deben colocar tablas para el tránsito necesario en la instalación apoyadas siempre en tres perlines como mínimo, y sobre cubierta siempre apoyando en tres tejas al menos.

El instalador hará los despuntes o ajustes necesarios para que la cubierta apoye enteramente sobre los perlines metálicos.

Se utilizarán los sistemas de fijación recomendados por el fabricante, a menos que se especifique lo contrario en planos arquitectónicos; los traslapos requeridos serán realizados con el equipo apropiado de manera que se garantice la hermeticidad de la cubierta.

Se protegerá la cubierta de cualquier obra inmediata que pueda abollar los perfiles de cubierta.

Se instalara el flanche y la canal según planimetria.

Se debe realizar la impermeabilización de la cubierta en concreto, verificación de las pendientes y construcción adecuada de las media cañas con el fin de evacuar las aguas lluvias de manera oportuna sin generar represamientos y deterioros prematuros.

# COMPONENTE ELECTRICO

## SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO

Se refiere a el suministro e instalación de un tablero de automáticos de 24 y 36 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta, chapa plástica, color blanco RAL 9010, corriente de cortocircuito (Isc) mayor o igual a 10KA, tensión de aislamiento como mínimo de 600 V, barraje de 200 A tetrapolar FFFNT, referencia TWC-18MB- Marca Luminex o equivalente, verificar plano del diagrama unifilar para distribución de interruptores.

## CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN EN TUBERIA INCLUYE TENDIDO DE TUBERÍA, SALIDA TOMACORRIENTE.

Consiste en el suministro e instalación para salida de iluminación y tomacorrientes, incluye herrajes, Incluye tubería, cajas y aparato de acuerdo a planos.

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesario para el suministro, transporte e instalación. La luminaria debe tener una temperatura de color que logre el efecto de confort en el área.

## SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

Consiste en el suministro e instalación de salidas para lámpara led y lámparas según el presupuesto, la zona a intervenir y la planimetría, cumpliendo con las condiciones del RETIE.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Revisar las especificaciones de los proveedores de lámpara de emergencia.

- Suministrar, instalar y probar todos los Conduit, cajas de empalmes, cajas de conexiones, cables y aparatos, como se indica en los planos, incluyendo todos los accesorios como codos, uniones, terminales, adaptadores, y demás accesorios requeridos para la correcta operación para iluminación y tomas de la edificación.

- Por toda la tubería PVC se deberá instalar un alambre de cobre desnudo del calibre indicado en los planos y se deberán interconectar todas las cajas metálicas y tableros, este alambre se deberá conectar a la tierra de los tableros de distribución de alumbrado. con las tuberías a utilizar serán de los diámetros especificados en planos.

- Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio ó accesorio, no contendrá más curvas que el equivalente a cuatro ángulos rectos (360 grados) para distancias hasta de 15 m. y un ángulo recto (90 grados) para distancias hasta de 45 m. para distancias intermedias aproximadamente se estima que con 180º máximo 30 m. y con 270º máximo 22.5 m. Estas curvas podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea apreciablemente reducido. Las curvas que se ejecuten en la obra, serán hechas de tal forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a 6 veces el diámetro nominal del tubo que se está figurando.

- Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegarán en forma diagonal, éstas serán prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación.

## CERAMICA PISO TIPO CORONA O SIMILAR TRAFICO PESADO (INCLUYE BOQUILLA Y PEGACOR PARA PEGA) (m2)

Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica plana y unicolor, tipo corona o similar, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Humedecer el pañete.

Plomar y nivelar.

Extender pegacor con espesores mínimo de acuerdo con el fabricante.

Iniciar colocación por la hilada inferior.

Plomar y nivelar hilada por hilada

Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos.

Emboquillar las dilataciones con boquilla CONCOLOR o similar.

Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada.

Proteger filos con perfiles o win de aluminio.

No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad.

Dejar remates en rincones o sectores menos visibles.

Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

# ESTUCO Y PINTURA Color según diseño. (m2)

## ESTUCO

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas pinturas o enchapes de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectónicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Definir y localizar en los Planos Constructivos.

Definir en la totalidad de la mampostería las caras a estucar.

Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de mampostería.

Retirar brozas y resaltos significativos.

Realizar nivelación y plomada de muros a estucar

Elaborar líneas maestras cada 3 ms. Máximo.

Definir los plomos finos.

Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos.

Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.

Moldear los filos.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie.

## PINTURA

Aplicación de pinturas, vinílica, a tres (3) manos, con características hidro-repelentes.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Garantizar colores y acabados de alta calidad.

Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.

Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.

Humedecer previamente con imprimante y si se requiere, según especificación del fabricante.

Aplicar tres (3) manos de pintura.

Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría.

Verificar acabados para aceptación.

# SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC COLOR BLANCO, INCLUYE ELEMENTO DE SOPORTE

En primer lugar, debemos saber que el cielo raso o falso techo es usado generalmente para cubrir instalaciones eléctricas, conexiones sanitarias o ductos de aire acondicionado, debido a que estas no aportan a la estética

del espacio, interfiriendo con la ambientación que desea lograrse.

Además, el cielo raso es un gran aislante de sonido y temperatura al utilizar materiales como la fibra de vidrio y el poliuretano. Normalmente estas estructuras se construyen con piezas prefabricadas de aluminio, acero o escayola. En este artículo aprenderemos cada paso para que instales tu cielo raso de manera segura.

Procedimiento de ejecución

- Utiliza el lápiz para marcar en la pared la altura exacta donde instalarás el cielo raso. Luego, traza una línea perimetral en el espacio elegido, el nivel te servirá para que el techo falso quede bien alineado. Debes dejar una huella horizontal en el área.

- Revisa que la línea perimetral esté perfectamente trazada. Después, úsala de guía para fijar los rieles con los clavos galvanizados. Esta tarea será sencilla si utilizas una pistola de fijación.

- Coloca los parales verticales que sostendrán la estructura de metal para el cielo raso del techo actual. Clava un extremo al techo y con ayuda del nivel comprueba que el paral descienda de manera vertical, formando un ángulo de 90 grados con el techo.

- Instala los parales horizontales y los omegas, los cuales crearán la cuadrícula metálica estructural del cielo raso. Atornilla los rieles perimetrales y los parales verticales con los tornillos de una pulgada, estos se encargarán de sostener la estructura con el techo.

- Una vez que la estructura metálica está bien sujeta, procede con la instalación de las láminas de yeso. Fíjalas con los tornillos de cabeza avellanada y deja espacios de 20cm. Procura que los tornillos se introduzcan completamente dentro de la lámina. Finalmente, asegúrate de que las láminas hayan quedado completamente fijas.

- Para realizar un correcto mantenimiento de tu cielo raso, consulta a un especialista y asegúrate de que utilice todos sus elementos de seguridad.

# CARPINTERIA Y CERRAJERIA

## VENTANERIA DE ALUMINIO VIDRIO DE 5 MM (M2)

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de las ventanas en perfilería de aluminio y con enchape liviano según diseño y referencia que se encuentran en los planos arquitectónicos

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar norma NSR 10.

Tomar medidas de vanos en obra

Aprobación acabados por parte de interventoría

Seguir procedimiento

Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución

Verificar plomo y niveles finales

Manufactura

Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles.

Figurar elementos sin defectos de superficie, con esquinas a escuadra, y bien empatados mostrando alineamientos rectos.

Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas.

Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos.

Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos.

Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación.

Instalación de ventanas

Antes de proceder a instalarlas se verificará el dimensionamiento correcto del vano; igualmente se debe verificar el nivel de acabado del mueble.

Las ventanas se protegerán debidamente contra golpes, manchas y rayones, hasta la entrega de la obra.

Se instalará siguiendo las indicaciones del fabricante, para el efecto se deben considerar pernos de expansión embebidos en macizo de mortero.

Adicionalmente se verificará que las ventanas no queden tirantes por defectuosa colocación de las bisagras, cabeza de tornillos.

## SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA METALICA

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de puertas según referencia del cuadro de puertas y ventanas de los planos arquitectónicos

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

Consultar norma NSR 10.

Tomar medidas de vanos en obra

Realizar planos de taller

Aprobación de planos de taller por parte de interventoría

Aprobación acabados por parte de interventoría

Proceder a elaboración de elementos metálicos

Seguir procedimiento para puertas

Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución

Verificar plomo y niveles finales

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Manufactura

Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles.

Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos.

Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas.

Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos.

Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos.

Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación.

Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles.

Pintura en taller

Limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el taller, sean incrustadas en obra o no.

Remover brozas, restos de fabricación, etc., con gratas y lijas.

Remover grasas y aceites con disolventes.

Aplicar anticorrosivo blanco

Instalar puertas. Reforzar para prever desplazamientos durante su fijación

Instalar cerraduras y herrajes perforando y retapando.

Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jambas

Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. Proteger hasta entregar obra

Las pinturas se aplicarán con pistola.

Instalación de puertas

Antes de proceder a instalarlas se verificará el dimensionamiento correcto del vano; igualmente se debe verificar el nivel de acabado de piso.

Las puertas se protegerán debidamente contra golpes, manchas y rayones, hasta la entrega de la obra.

Se instalará siguiendo las indicaciones del fabricante, para el efecto se deben considerar pernos de expansión embebidos en macizo de mortero.

Adicionalmente se verificará que la puerta no quede tirante por defectuosa colocación de las bisagras, cabeza de tornillos

sobresalientes o torcidas y por lo tanto su ajuste sea desigual.

Finalmente se procederá a colocar las cerraduras y herrajes (picaportes, fallebas, etc.) de acuerdo como lo indiquen los planos.

# SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN PLANIMETRIA EN TUBERIA ORNAMENTAL SATINADA AISI 304 DE 2" Y 1 1/4" PARA ESCALERAS (INCLUYE CHAZOS Y TORNILLOS SUMINSITRADOS POR EL FABRICANTE) ALTURA 1.10 M

En cualquier obra civil o estructura que tenga alturas a partir de 1,1 m, se considera que existe un riesgo de caída en altura, por lo que se debe mitigar este riesgo con diferentes procedimientos de seguridad, entre ellos el uso de pasamanos o barandas de seguridad.

Los pasamanos son estructuras de protección para balcones, escaleras, puentes u otros elementos similares, deben tener mínimo 0,90 m de altura, y de acuerdo con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), estos elementos deben resistir un empuje horizontal de 100 kgf/m aplicados en la parte superior del pasamanos, y deben ser capaces de transmitir esa carga a través de los soportes de la estructura. Adicionalmente, deben tener travesaños (barras horizontales), que impidan el paso accidental a través de las barandas.

Para los pasamanos se deben utilizar láminas de acero, laminadas en frío, varillas y platinas de acero, perfiles metálicos y tubería galvanizada, cortados, figurados y provistos en sus parales de ganchos o platinas, pernos de anclaje y otros elementos de fijación adecuados. Todos los materiales deben tener la calidad adecuada para cumplir con los requisitos mínimos de seguridad que deben brindar estos elementos.

Procedimiento de ejecución

Una vez colocadas las barandas en el sitio, debidamente alineadas, niveladas y aplomadas, se deben fijar al concreto del muro o la estructura existente de acuerdo con los detalles de los planos, manteniéndolas niveladas. Cuando se trate de elementos en lámina de acero, estos deben llegar a la obra con una capa de pintura anticorrosiva aplicada en el taller.

Se debe seguir las recomendaciones descritas en los planos para las actividades de soldadura y fijación para la instalación de las barandas nuevas. En caso de no contar con dichas recomendaciones.

La fijación de pasamanos o de barandas de seguridad en pisos, sobre muros u otras estructuras de concreto existentes debe hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos de diseño del proyecto.

# RED CONTRAINCENDIO

Se deberán realizar las conexiones según planimetría y especificaciones técnicas, instalación de tuberías hacia las diferentes áreas, la instalación de gabinetes y demás accesorios deberán instalarse al final de la construcción para evitar daños en los mismos, posterior a la instalación hidráulica se deberán realizar pruebas de funcionamiento.

FORMULADOR DE PROYECTOS

ARQUITECTO MP A13172003 - 15875594

ARGEMIRO PERDOMO SANTOS

P.U APOYO FORMULACIÓN

INGENIERO CIVIL MP 15202-376099 BYC - 1100964718

FERNEY MENESES